УДК 621.791.01

©Калин Н.А., Изотова Е.А.

ВЛИЯНИЕ ЧУГУННОГО ПОРОШКА НА СОСТАВ ШЛАКА СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

1. Постановка проблемы

Основной причиной ограничивающей применение электродов с кислым видом покрытия, в частности, ильменитовых электродов для сварки ответственных конструкций является повышенное содержание кислорода и неметаллических включений в металле шва [1]. Большое количество оксидов железа, содержащихся в ильмените, является причиной высокой окислительной способности этих покрытий. По сварочно-технологическим свойствам электроды приближаются к электродам с рутиловым покрытием, однако по механическим свойствам металла шва они относятся к типу Э42 по ГОСТ 9467-75.

2. Анализ последних достижений

В последние годы снова возник интерес к использованию углерода в виде древесного угля графита, пепла в электродных покрытиях кислого вида. Однако использование углерода в свободном состоянии требует повышенного окислительного потенциала покрытия, что ухудшает сварочно-технологические свойства электродов.

Использование углерода, в виде чугунного порошка, в качестве раскислителя позволит повысить качество металла шва, выражающееся в повышении пластических свойств наплавленного металла и улучшить сварочно-технологические свойства электродов, обеспечив стабильность повторного зажигания дуги и повышение производительности сварки.

3. Методика проведения исследований

Для исследований применялось покрытие электродов ильменитового вида. В качестве раскислителя применялся ферромарганец марки ФМн 1,0 по ГОСТ 4755-91. Чугунный порошок получали путем размола стружки чугуна марки СЧ 18 по ГОСТ 1412-85. Содержание углерода в чугуне составляло 3,5 %. В качестве углерода в свободном состоянии применяли графит кристаллический марки ГСМ-2 по ГОСТ 18191-78. Коэффициент веса покрытия электродов составлял 0,45…0,47 при толщине покрытия на сторону 0,8 мм электродов диаметром 3 мм, и 1 мм - электродов диаметром 4 мм. Изготавливали по 7 вариантов электродов с чугунным порошком и графитом в покрытии с эквивалентным содержанием углерода к весу электродного стержня: 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,28; 0,32; 0,36 %. Для сравнения изготавливали электроды без углеродосодержащих компонентов (вариант О).

Расчет состава шлака, образующегося в процессе плавления электродов семи вариантов электродов с чугунным порошком в покрытии проводили по методике работ [2].

Количество оксидов, переходящих в шлак из шлакообразующих компонентов определяли по формуле:

где	(%К)пок – содержание шлакообразующего крмпонента в покрытии, %;

(%МеО)ком – содержание оксида в компоненте, %.

Диссоциация мергеля по реакции СаСО3 ( СаО + СО2 обеспечивает переход в шлак оксида кальция, содержание которого определяли по формуле

где	(%М)пок – содержание мергеля в покрытии электродов, %;

(%СаСО3)мер – содержание карбоната кальция в мергеле, мас. %;

56 – молекулярный вес СаО.

Выделение углекислого газа сотавляет:

где	44 – молекулярный вес СО2.

При раскислении сварочной ванны ферромарганцем образуется оксид марганца, переходящий в шлак. Количество оксида марганца определяли по уравнению:

где	(%FeMn)пок – содержание ферромарганца в покрыти,  мас. %;

(%Mn)ф – содержание марганца в ферромарганце, мас. %;

(%Mn)эп – содержание марганца в электродной проволоке, мас. %;

71 и 55 – соответственно молекулярные веса MnO и Mn.

В чугунном порошке содержатся углерод, кремний, марганец, сера и фосфор, содержание которых в электродном покрытии определяли по формуле:

где	(%ЧП)пок – содержание чугунного порошка в покрытии, в мас. %.

Эквивалентное содержание углерода в электроде, при вводе его в составе чугунного порошка, определяли по формуле

,

где	Кмп – коэффициент массы покрытия;

(%С)чп – содержание углерода в чугунном порошке, мас. %.

Количество СО выделившегося в газовую фазу дуги в результате реакции окисления углерода чугунного порошка, определяли по формуле:

где	(%С)эп – содержание углерода в электродном покрытии, в мас. %;

28 и 12 соответственно молекулярные массы СО и С.

При сгорании древесной муки в дуге  происходит выделение газов СО и Н2 в количестве, равном ее содержанию в покрытии.

Для изготовления электродов использовали калиево-натриевое жидкое стекло с модулем равным 3. Отношение содержания К2О/Na2О составляло 75/25. Суммарный модуль для комбинированной силикатной глыбы расчитывали по формуле:

где	0,97 и 0,63 – отношение молекулярной массы SiO2 к молекулярной массе Na2O и K2O соответственно.

4. Результаты исследований

Расчтный химический состав шлака приведен в табл. 1. Основность шлака расчитывали по формуле:

Расчетная основность шлака опытных электродов близка к 1 и незначительно повышается с увеличением содержания чугунного порошка в покрытии, что объясняется одновременным снижением содержания ильменитового концентрата.

Таблица 1 – Химический состав и основность шлака опытных электродов

| Оксиды, мас. % | Варианты электродов |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СаО SiO2 TiO2 FeO MnO Al2О3 Na2O K2O MgO P2O5 S Основ- ность, В | 4,57 17,46 32,18 21,45 15,13 1,96 0,76 3,5 2,85 0,05 0,064 1,093 | 4,68 17,98 31,42 20,94 15,50 2,0 0,78 3,58 2,92 0,087 0,066 1,138 | 4,79 18,54 30,62 20,41 15,91 2,05 0,80 3,67 2,98 0,124 0,067 1,144 | 4,91 19,12 29,78 19,85 16,34 2,10 0,82 3,76 3,06 0,16 0,067 1,146 | 5,04 19,72 28,90 19,26 16,78 2,16 0,84 3,86 3,14 0,20 0,07 1,151 | 5,18 20,37 28,02 18,68 17,26 2,22 0,87 3,97 3,22 0,24 0,07 1,158 | 5,30 21,04 27,00 18,00 17,73 2,27 0,89 4,07 3,30 0,29 0,073 1,164 | 5,42 21,73 26,01 17,35 18,21 2,32 0,91 4,17 3,38 0,35 0,075 1,170 |

Расчетная и фактическая основность шлака опытных электродов практически совпадает с основностью шлака рутил-карбонатных электродов МР-1 и АНО-3 равной соответственно 1,08 и 1,0, но выше основности ртиловых электродов АНО-4 и МР-3 (0,63 и 0,65).

Выводы

По данным [1] c увеличением основности титаносодержащено шлака  снижается количество неметаллических включений и кислорода в наплавленном металле, повышаются пластические свойства металла шва и стойкость его против образования кристаллизационных трещин. Незначительное снижение фактической основности шлака можно объяснить раскисляющим действием углерода чугунного порошка, что приводит к снижению содержания основного оксида FeO в шлаке.

Список использованных источников:

1. Влияние степени окисленности на особенности структуры и механические свойства металла шва, выполненного электродами с рутиловым и ильменитовым покрытиями / И. К. Походня, Г. Е. Коляда, И. Р. Явдощин [и др.] // Автоматическая сварка. – 1982. – № 2. – С. 10–14.

2. Петров Г. Л. Сварочные материалы : учеб. пособие / Г. Л. Петров. – Л. : Машиностроение, 1972. – 280 с.

Калин Н.А., Изотова Е.А. «Влияние чугунного порошка на состав шлака сварочных электродов».

Приведены результаты влияния чугунного порошка на основность и состав шлака ильменитовых электродов в случае применения его в качестве дополнительного раскислителя металла шва.

Ключевые слова: шлак, сварочный электрод, основность, раскислитель.

Калін М.А., Ізотова К.О. «Вплив чавунного порошку на склад шлаку зварювальних електродів».

Приведені результати впливу чавунного порошку на основність та склад шлаку ільменітових електродів у разі застосування його в якості додаткового розкислювача металу шва.

Ключові слова: шлак, зварювальний електрод, основність, розкислювач.

Kalin N.A., Izotova E.A. “Influence of a pig-iron powder on structure of slag of welding electrodes”.

The results of influence of a pig-iron powder on basic and structure of slag ilmenite of electrodes are given in case of application it him as additional deoxidizer of metal of a seam.

Key words: slag, welding rod, basicity, reduction alloy.

Стаття надійшла до редакції 11 грудня 2012 р.